附件1

摘要格式要求说明：

  - 每篇论文为1页，请严格按要求格式编辑。文责自负。请用A4纸排版，页面设置为：上边距：30mm，下边距：20mm，左边距：25mm，右边距：25mm，对齐方式：两端对齐。不编页码。

  - 题目用三号或16磅黑体字加粗居中，题目和作者之间空一行。作者用小四号或12磅宋体居中，作者和作者之间空一字。作者单位请写全称，不用简称，用小五号或9磅宋体居中，单位和正文之间空一行。除英文和数字外均为宋体，英文和数字为Times New Roman。

  - 正文字号为五号或10磅，用1.25行距，正文内容包括引言、实验、结果与讨论、结论、致谢等，不必列出标题，可分段。文中可插入图表和照片，图表以及照片的说明，使用字号为小五或9磅。文中的插图要精选，大小适中，线条均匀，主辅线分明。图题应简洁明确，并具有专指性。表头的量或用来标记图形轴线的量，用“物理量/单位”形式标记

  - 参考文献用字号为小五或9磅，请注明所有作者，杂志名（可简称），卷，年，页。

摘要示例见附件

附：摘要示例

La0.9Sr2.1Mn2O7单晶的磁性和电输运

马骁 寇志起 何为 唐雁坤 邸乃力 成昭华 李庆安

中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室，北京 100080

近年来，钙钛矿锰氧化物再次引起了物理学界的普遍关注[1]。在这一体系中双层钙钛矿锰氧化物因为：大的磁电阻、强的各向异性、电荷有序等成为这一领域的一个热点。而单晶双层钙钛矿锰氧化物可以更清楚、准确的研究上述特性，而且单晶材料更多的反映了材料内禀的特性。

我们用浮区法在四镜浮区炉中制备了La0.9Sr2.1Mn2O7单晶，XRD测量表明这些晶体具有Sr3Ti2O7结构。对该亮面进行XRD测量表明该面为ab面，Laue斑点也证明该单晶片具有很好的质量。利用PPMS对磁性和电性进行测量。

磁性(图1)和电性（图2）的测量表明：磁性和电性都具有明显的各向异性，这与该材料晶体结构的对称性有密切的关系；该晶体在252K以下进入电荷有序态，在203K，A型反铁磁态出现，反铁磁态出现后电荷有序迅速减弱，在低于50K后，电荷有序态又开始出现，该材料中极化子的能带带宽与温度相关可以导致这一电荷有序重入行为；加场后该材料表现出磁电阻行为，这与外场导致的电荷有序熔化有关；对高温区电阻率进行拟和表明其导电机制为SE-VRH机理（一种与电子间库仑相互作用有关的导电机制）；这说明在高温区库仑相互作用对电子的输运作用起着重要的作用

图1. 5 kOe场下磁化强度随温度的变化                    图2. 零场电阻率随温度的变化

本文得到国家自然科学基金及国家重点基础研究发展规划项目资助。

参考文献

[1] R. von Helmholt, J. Wecker, B. Holzapfel, L. Schultz and K. Samwer, Phys. Rev. Lett. 71, 2331(1993).